Технические требования к пиломатериалу хвойных  пород.

Доска обрезная с параллельными кромками естественной влажности

|  | Сырьё для изготовления согласно | ГОСТ 9463-88, сорт 1-2. |
| --- | --- | --- |
|  | Порода древесины | Сосна. Ель, кедр, лиственница допускается. Пихта не допускается |
|  | Номинальный размер (Зачетное сечение) пиломатериала, мм. | 20х100; 25х100; 25х150; 32х150; 40х100; 40х150; 50х100; 50х120; 50х150; 50х200. Длина 3000 и 6000 |
|  | Распиловочный (пильный) размер пиломатериала, мм. (согласно ГОСТ 6782.1-75) | 21х103; 26х103; 26х155; 34х155; 42х103; 42х155; 53х103; 53х124; 53х155; 53х208. Длина 3050 и 6050 |
|  | Пороки / Тип | Допуски |
| 1 | Инородные включения, механические повреждения. | Не допускается |
| 2 | Покоробленность, мм/ пог. м. | 2 мм при влажности не более 22 % или 2 мм при влажности более 22% |
| 3 | Крыловатость, мм/ пог.м. | 1 мм при влажности не более 22 % или 2 мм при влажности более 22% |
| 4. | Отклонение от прямолинейности пропила по пласти (волнистость) мм. | Не более 2 мм |
| 5 | Отклонение от прямолинейности пропила по кромке (волнистость) мм. | Не более 2 мм |
| 6. | Обзол | Острый не допускается. Тупой допускается на пластях и кромках длиной до 300 мм. на 1 шт. и шириной не более 5 мм. Без коры. |
| 7. | Трещины | Сквозные не допускаются |
| 8. | Сучки |  |
|  | Здоровые | Допускаются, если не влияют на прочность. Максимальный размер 2/3 ширины доски. |
|  | Загнившие табачные, несросшиеся | Не допускаются |
|  | Отверстия от выпавших сучков | Не допускаются |
| 9. | Пороки строения древесины |  |
|  | наклон волокон | Допускается |
|  | крень | Допускается |
|  | древесная сердцевина (ложное ядро) | Допускается без отлупны и радиальных трещин. |
|  | прорость | Допускается длиной до 100 мм. |
|  | гниль (любого вида) в т.ч. трухлявость | Не допускается |
|  | грибные поражения | Не допускаются |
|  | червоточины, следы насекомых | Не допускаются |
|  | синева | Не допускается |
| 10. | Предельные отклонения от номинальных размеров (мм.) |  |
|  | длина | От + 50; до + 400 |
|  | ширина | От 0 до + 3 |
|  | толщина | От 0 до + 2 |
| 11. | Все другие пороки и требования должны соответствовать стандартам | ГОСТ 8486-86 (не хуже 2-го сорта), ГОСТ 26002-83 (не хуже 3-го сорта) |
| 12. | Измерение и приёмка материалов согласно | ОСТ 13-24-86 – поштучная приёмка |

ПОСТАВЩИК:                                                                                                                             ПОКУПАТЕЛЬ:

_________________                                                                                                           _________________